2.6.5.Современные тенденции развития российской индустрии строительных металлических конструкций

Основные тенденции развития индустрии металлических конструкций можно проследить, анализируя производство массовых и уникальных металлических конструкций, а также легких из гнутых и гнуто-сварных профилей, в первую очередь тонкостенных. В Москве за последние 10 лет были воздвигнуты уникальные сооружения с применением металлических конструкций. Как правило, их изготовляло ОАО «Ассоциация Сталькон», монтировали при участии МСМУ АО «Сталькон», ОАО «Стальмонтаж-Оптим», МУ-25. Научное сопровождение строительства этих объектов осуществлял ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко и некоторые другие организации. К подобным сооружениям можно отнести надтрибунные покрытия стадионов «Лужники» и «Локомотив» (Москва), «Сатурн» (г. Раменское), стальные конструкции баскетбольного стадиона «Новатор» (г. Химки), покрытие Старого Гостиного двора (Москва), ряд промышленных и гражданских зданий в районах с температурой ниже —40 oС (г. Салехард, Казахстан, Якутия), здание «а — Арбат-центр» (Москва). В последнее время были реализованы конструкции Крытого конькобежного центра (ККЦ) в Крылатском, купола физкультурно-оздоровительного центра по ул. Днепропетровской и Ледового дворца на Ходынском поле в Москве (см. 2-ю с. вкладки). Поскольку отечественная строительная индустрия интегрируется с мировой хозяйственной системой, качество отечественных конструкций и проката, сроки выполнения работ и их стоимость должны не только не уступать зарубежным аналогам, но и превосходить их. Важное значение здесь имеет определенное развитие нормативной базы. Введены в действие новые СП 53-102-2004, которые могут стать прообразом будущих технических регламентов. Они содержат ряд унифицированных положений, позволяющих отходить от консервативных решений и находить более эффективные варианты. Это в первую очередь касается проката, применяемого в уникальных сооружениях. Он должен обладать такими характеристиками, как большая толщина (до 40—125 мм), повышенная и высокая прочность (σт = 300...500 Н/мм2), высокое сопротивление специальным нагрузкам, возникающим при аварийных ситуациях, при сильных динамических, низкотемпературных и сейсмических воздействиях, пожаре и т. п. Такая сталь должна иметь высокую вязкость, высокое сопротивление хрупким разрушениям различной природы, а также повышенную огнестойкость. Этим требованиям отвечают стали нового поколения, разработанные в нашей стране, изготовляемые отечественной промышленностью и широко примененные в перечисленных уникальных сооружениях. Прежде всего следует выделить сталь 10ХСНДА, выпускаемую комбинатом 000 «Уральская сталь». Например, прокат из этой стали толщиной 40 и 50 мм был использован для наиболее ответственных конструкций ККЦ в Крылатском. Применялся термически упрочненный металл с дисперсной структурой и высокой чистотой по вредным примесям (S < 0,005 %; Р < 0,010 %), высокой прочностью (σт = 390 Н/мм2; σв = 540 Н/мм2) и высокой пластичностью (δ5 > 25 %), ударной вязкостью (KCV-40 > 40 Дж/мм2), вязкостью разрушения К1с-60 = 135 МПа. При этом сталь практически изотропна: Ψz = 60 %, в стандартном направлении Ψ= 70 %. Прокат отличается хорошей свариваемостью, например, при самых неблагоприятных режимах в зоне термического влияния сварки НВmах < 300 ед., т. е. здесь не образуется хрупких структур. При использовании строителями сталей нового поколения на современных заводах металлических конструкций (ЗМК) можно выполнять самые сложные конструкции. Так, на Челябинском ЗМК для ККЦ в Крылатском была изготовлена Л-образная опора, «ноги» которой представляют собой трубы диаметром 2,5 м (толщина стали 50 мм), собираемые из отдельных царг, выпускаемых заводом. Пластичная и трещиностойкая сталь позволила изготовлять царги холодной вальцовкой с последующей сваркой. Высокая точность с жесткими машиностроительными допусками обеспечивалась, в частности, применением станков с числовым программным управлением. При монтаже Л-образной опоры и покрытия монтажные организации (МСМУ ОА «Стальмонтаж» и ОАО «СтальмонтажОптим») выполняли уникальные работы, не имеющие аналогов в мире, т. е. и в настоящее время российская строительная индустрия располагает высококлассными специалистами и мощным оборудованием. Еще раз хочется подчеркнуть, что строительная индустрия в России в настоящее время обеспечена широким спектром материалов для конструкций ответственного назначения. Например, металлургическая промышленность освоила выпуск проката повышенной огнестойкости, однако потребители по непонятным причинам не осваивают новые материалы, хотя они и включены в новейшие СП. То же самое можно сказать о широкополочных двутаврах высотой более 600 мм, эффективных для применения в высотном строительстве. Примером массовой достаточно сложной конструкции являются башни для мобильной телефонной связи высотой до 200 м и более, при изготовлении которых требуется высокая точность. Применяется контрольная сборка конструкций на заводах, изготовление сложных узлов на фланцах, с использованием трубчатых профилей круглого и прямоугольного сечения и т. п. Рост «популярности» стальных конструкций стимулирует возросшую активность отечественных крупных ЗМК. В их числе, кроме Челябинского ЗМК, можно назвать Белгородский, Череповецкий и Нижнетагильский ЗМК, Киреевский и Кулебакский ЗЛМК. Все эти предприятия хорошо оснащены и готовы к выпуску металлоконструкций в объемах до 1 млн. т/год. Их продукция отличается достаточно высоким качеством и конкурентоспособностью. Появился и новый тип относительно небольших заводов, снабженных новейшим оборудованием для производства специализированных конструкций, например, обслуживающих железнодорожный транспорт. Другое мощное относительно новое направление в создании металлических конструкций — легкие металлические конструкции из гнутых и гнуто-сварных профилей. Профили изготовляют из листов небольшой толщины 1,5—10 мм на автономных установках, снабженных компьютерными устройствами для быстрой переналадки оборудования. Подобное производство не требует больших производственных зданий, в ряде случаев его можно развернуть на строительной площадке. В целом можно констатировать, что индустрия производства металлических конструкций находится на подъеме, широко выпускаются как мощные уникальные металлические конструкции с жесткими машиностроительными допусками, так и легкие конструкции из гнутых и гнуто-сварных профилей, изготовляемых из листовых материалов небольших толщин. Развитию этой отрасли промышленности будет способствовать совершенствование законодательной и нормативной базы, результативно снижающей препятствия в применении новейших разработок в области материалов и конструктивных решений.